Złącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

Część 1 – Elementy prefabrykowane:

- Betonowa kostka brukowa (poz. 1) w ilości ok. 850 m2:

- kształt: DWUTEOWA, PODWÓJNE TE (typu np. behaton),

- wymiary: 16,5x20x8 cm

- grubość: 8 cm

- kolor: szary,

- kostka musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:

- Betonowa kostka brukowa (poz. 2) w ilości ok. 170 m2:

- kształt: PROSTOKĄT (cegiełka), o wymiarach 10x20x8 cm

- grubość: 8 cm

- kolor: szary,

- kostka musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:

- Betonowa kostka brukowa (poz. 3) w ilości ok. 410 m2:

- kształt: PROSTOKĄT (cegiełka), o wymiarach 10x20x8 cm

- grubość: 8 cm

- kolor: grafitowy,

- kostka musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:

- Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 cm (poz. 4) w ilości ok. 280 mb:

- kolor: szary

- krawężnik musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:

- Krawężnik drogowy betonowy 15x22x100 cm (poz. 5) w ilości ok. 260 mb:

- kolor: szary

- krawężnik musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:

Część 2 – Podbudowy betonowe:

- Gruntocement o Rm = 2,5 MPa w ilości ok. 250 m3 wg wymagań jak niżej:

Przygotowana w stanie lekko wilgotnym (konsystencja K-1), w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. Odbiór w ilości ok. 1 m3. Zamawiający sam odbierze gotowy wyrób na terenie miasta Wałcza oraz w odległości do 5 km od granicy miasta.

Wymagana deklaracja zgodności.

Wytrzymałość na ściskanie – min. 2,5 Mpa.

Wyprodukowana zgodnie z: PN-S-96013:2007.

Pozostałe wymagania:

- Beton zwykły C12/15 w ilości ok. 30 m3 wg wymagań jak niżej:

Przygotowany w stanie wilgotnym (konsystencja K-1), w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. Odbiór w ilości ok. 1 m3. Zamawiający sam odbierze gotowy wyrób na terenie miasta Wałcza oraz w odległości do 5 km od granicy miasta.

Wymagana deklaracja zgodności.

Wyprodukowany zgodnie z: PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymałości na ściskanie.

Wymagania techniczne:

- gęstość objętościowa od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3

- zawartość powietrza < 2 %

- wytrzymałość charakterystyczna (kostki) na ściskanie 15 Mpa

- nasiąkliwość < 5 %

- stopień mrozoodporności F25